| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000160 |  |  | YP11025 |  |  |  |  | 055831 |  |  | 2027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200264 |  |  |  | GEARBOX HOUSING |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Restore Coating |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Perform Cleaning iaw IAS-IP-0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | CONVERSAO QUIMICA / CHEMICAL CONVERSION |  |  | Aplique a solução de dicromato no metal base exposto. Apply the dichromate solution to the bare metal. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | MASCARAMENTO: Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento e locais onde não será aplicado coating. (TASK 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint) MASKING: Insolate studs, HELICOILS, seating faces and places where no coating will be applied. (TASK 70-32-11-300-801 - application of corrosion resistant paint). |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 (TASK 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint). Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 (TASK 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint). |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | Remova isolações e certifique-se que o coating está aplicado corretamente na peça e de que o local onde foi aplicado o coating esteja uniforme e com um bom acabamento. Remove mask from the part and do check of the coating for full coverage. Make sure the finished coating has a smooth surface. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts. Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 17/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)