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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6840407
	N/C
	054790
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200264
	NUT, SPANNER #8
	REPARO / REPAIR	01

	-
	-
	TSO:              - 
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Blend and NDT per HMM CSP22005.

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Remover os danos causados pela frenagem, utilizando lima fina, pedra abrasiva e lixas, conforme necessário, não ultrapassando a profundidade da aba. o acabamento das áreas afetadas pela remoção deve ser igual ou melhor do que a superfície original da peça.

Remove damage caused by braking, using a fine file, abrasive stone and sandpaper, as necessary, not exceeding the depth of the skirt surface. The finish of the areas affected by removal must be equal to or better than the original surface of the part.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35.

Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35.

	03
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT no local trabalhado conforme (Perform NDT on worked area conform) CSP22005.

Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Mehod): A
Sensibilidade (Sensivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were found any indications?)

(  ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
     (YES – FILL IAS-RG-0332).

(  ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
     (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP).

	04
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós-NDT conforme CSP22005.
Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados.

Perform post-NDT inspection per CSP22005.

Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed.

 (   ) APPROVED.

(   ) REJECTED.

	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34.

Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 item 3.34.

	06
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final

Final inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes
	17/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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