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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	TURBINE- 750236 - EMIRADOS
	   COMBUSTION LINER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS.
                  NOTA: SEM A PRESENÇA DE OXIGÊNIO.

HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. NOTE: WITHOUT THE PRESENCE OF OXYGEN.

	2
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	SOLDAR AS TRINCAS EXTERNAS E INTERNAS ASSINALADAS.
AMS-5798

WELD THE EXTERNAL AND INTERNAL CRACKS MARKED. AMS-5798

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO?  ( )SIM      ( )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS.
                    NOTA: SEM A PRESENÇA DE OXIGÊNIO.

HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. NOTE: WITHOUT THE PRESENCE OF OXYGEN.

	7
	REPAIR SHOP	CALIBRAR / CALIBRATE	CALIBRAR A ABERTURA DAS 6- DEFLETORAS INTERNAS.
CALIBRATE THE OPENING OF THE 6- INTERNAL DEFLECTORS.

	8
	REPAIR SHOP	CALIBRAR / CALIBRATE	CALICRAR A CIRCUNFERÊNCIA DA ÁREA DE ESCAPE E A SUA ABERTURA, CONFORME O GABARITO FERRAMENTA.
CALIBRATE THE CIRCUMFERENCE OF THE EXHAUST AREA AND ITS OPENING, ACCORDING TO THE TOOL TEMPLATE.

	9
	REPAIR SHOP	CALIBRAR / CALIBRATE	CALIBRAR A ABERTURA DE TODOS OS CORRUGADOS.

CALIBRATE THE OPENING OF ALL CORRUGATED.

	10
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	11
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO?  ( )SIM      ( )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	12
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	13
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO       ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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