

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                    6850825
	N/C
	052065
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAG- 650070
	PRESSURE PUMP SHAFT GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨AR¨ ASSINALADO, ATÉ REMOVER TODO CROMO.
           VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE MARKED "AIR" DIAMETER UNTIL ALL CHROME IS REMOVED. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	APLICAR CROMO DURO AMS 2406 NO DIÂMETRO ¨AR¨, QUE APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ COM 0.4985¨

APPLY HARD CHROME AMS 2406 IN THE DIAMETER "AR", WHICH AFTER FINAL GRINDING WILL BE 0.4985

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨AR¨ CROMADO, DEIXANDO COM 0.4985¨+ 0.0003¨                 
REMOVER CANTO VIVO.   VEJA A FIGURA ANEXA.
             NOTA: CENTRAR PELO DIÂMETRO EXTERNO DOS DENTES.

RECTIFY THE CHROME ̈AR ̈ DIAMETER, LEAVING IT WITH 0.4985 ̈+ 0.0003 ̈ REMOVE LIVE CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE. NOTE: FOCUS ON THE OUTER DIAMETER OF THE TEETH.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM    ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444 DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
FINAL INSPECTION.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 20/08/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	20/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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