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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0090
	MAIN-OIL-FILTER BYPASS-VALVE-COVER ASSEMBLY
	REPARO / REPAIR	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 52, 17 Agosto. 2026.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 52, 17 August. 2026.)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-09-30, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa C. (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-110-042-001): 
(Perform cleaning of the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-09-30, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step C. (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-110-042-001):)
 
Realizar a limpeza da peça conforme SPOP 260 (referência IAS-IP-0006, Item 3.18). 
 (Perform the cleaning of the part in accordance with SPOP 260 (reference IAS-IP-0006, Item 3.18).


	03
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	
Realizar aplicação de cromato nas peças conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa D. (Task 72-22-61-380-80, Subtask 72-22-61-330-011-001): 
(Perform application of chromate on the parts in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step D. (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-330-011-001):)

(Ref. Parágrafo D.)
(Ref. Parágrafo D.)

(1) Aplicar solução de cromato nas superfícies metálicas expostas da peça, conforme SPOP 41 (Task 70-44-01-330-011).
((1) Apply chromate solution on the bare metal surfaces of the part per SPOP 41 (Task 70-44-01-330-011).)


	04
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	
Realizar a isolação roscas, os insertos e os insertos de parafuso (Áreas 1) conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa D. (Task 72-22-61-380-80, Subtask 72-22-61-330-011-001): :
(Perform isolation of the threads, inserts, and screw inserts (Areas 1) in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step D. (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-330-011-001):)


	05
	REPAIR SHOP	APLICAR / APPLY	
Realizar aplicação de uma camada de verniz na área 2 da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-380-010-001): 
(Perform application of a coat of varnish on area 2 of the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step E, Figure 901 (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-380-010-001):)

(Ref. Parágrafo E.)
(Ref. Parágrafo E.)

NOTAS:
(NOTE:)

(…)

3. É permitido aplicar verniz em toda a Área 3.
(3. It is permitted to apply varnish to all of Area 3.)



	06
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	
Realizar a isolação da área 1 e 2 conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-380-011-001): 
(Perform isolation of area 1 and 2 in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step E, Figure 901 (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-380-011-001):

	07
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	
Realizar aplicação de uma cadama de primer e uma camada de esmalte epóxi aluminizado na Área 3 da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-380-011-001): 
(Perform application of a coat of primer and a coat of aluminized-epoxy enamel on Area 3 of the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-22-61, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step E, Figure 901 (Task 72-22-61-380-801, Subtask 72-22-61-380-011-001):)

(Ref. Parágrafo F.)
(Ref. Parágrafo F.)

(1) Aplicar primer e esmalte epóxi aluminizado na Área 3 conforme SPOP 155 (Task 70-41-03-380-011). 
((1) Apply aluminized-epoxy enamel coating on Area 2 per SPOP 148(Task 70-41-00-380-006).


	08
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final. 

(Final Inspection.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
	GUILHERME BRAGA
	21/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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