| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6871880 |  |  | SAC1691 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| T56 / IAS |  |  |  | PUMP BODY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER A BUCHA DE BRONZE. REMOVER A BUCHA DE BRONZE. |  |  |  |  |  |  |
| FINAL INSPECTION. 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR E POLIR TODOS DANIFICADOS EXTERNOS ASSINALADOS. SMOOTHING AND POLISHING ALL FLAGGED EXTERNAL DAMAGED |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O FUNDO (0.999¨) E AS LATERAIS INTERNAS (1.836¨), REMOVENDO 0.011¨+ou- 0.003¨DE ESPESSURA EM CADA ÁREA PARA METALIZAR. VEJA A FIGURA ANEXA. CENTRAR PELOS FUROS DO FUNDO. MACHINE THE BOTTOM (0.999 ̈) AND INNER SIDES (1.836 ̈), REMOVING 0.011 ̈ + or - 0.003 ̈ THICKNESS IN EACH AREA TO METALIZE. SEE THE ATTACHED FIGURE. CENTER THROUGH THE HOLES IN THE BOTTOM. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR INTERNAMENTE COM SPRABRONZE-AA, CONFORME AS INSTRUÇÕES ANEXAS. ISOLATE AND METALLIZE INTERNALLY WITH SPRABRONZE-AA, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O FUNDO (0.999¨) E AS LATERAIS INTERNAS (1.836¨) METALIZADAS, DEIXANDO CONFORME A FIGURA ANEXA. USINAR A CANALETA DO FUNDO PARA REMOVER O MATERIAL DE METALIZAÇÃO. MACHINE THE BOTTOM (0.999 ̈) AND THE INNER SIDES (1.836 ̈) METALLIZED, LEAVING AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE. MACHINING THE BOTTOM GROOVE TO REMOVE THE METALLIZATION MATERIAL |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ADJACÊNCIAS USINADAS E MONTAR A BUCHA P/N=6723227 E FRENA LA COM O PINO P/N= AN150306 MONTAR O EIXO P/N=6787878. PREPARE THE MACHINED ADJACENCIES AND MOUNT THE P/N=6723227 BUSHING AND BRAKE THERE WITH THE P/N= AN150306 FITTING THE SHAFT P/N=6787878. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A PONTA DA BUCHA REMOVENDO PARTE PARA EXTENDER A CANALETA DO FUNDO. MACHINE THE TIP OF THE BUSHING BY REMOVING PART TO EXTEND THE BOTTOM GROOVE. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | CONFERIR A ALTURA, O DIÂMETRO E OS 4-REBAIXOS DO FLANGE DA BUCHA, CONFORME A FIGURA ANEXA. CHECK THE HEIGHT, DIAMETER AND 4-RECESSES OF THE BUSHING FLANGE, AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 22/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 22/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)