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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	                    6850825
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	            T56   /   IAS
	SHAFT GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨AR¨ ATÉ REMOVER TODO CROMO.
          NOTA: NÃO APROXIMAR DA FACE MENOS QUE 0.050¨

RECTIFY THE DIAMETER "AIR" UNTIL ALL CHROME IS REMOVED. NOTE: DO NOT APPROACH THE FACE LESS THAN 0.050

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨AR¨(0.4985¨), AMS 2406

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈AR ̈(0.4985 ̈), AMS 2406

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨AR¨, DEIXANDO= 0.4985¨- 0.0002¨
REMOVER CANTO VIVO.

RECTIFY DIAMETER ̈AR �, LEAVING= 0.4985 ̈- 0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 22/08/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	22/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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