| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6789332 |  |  | N/C |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| T56 / IAS |  |  |  | TUBE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR OS DIÂMETROS ATÉ REMOVER TODO CROMO. NOTA: NÃO APROXIMAR DA FACE MENOS QUE 0.050¨ RECTIFY THE DIAMETERS UNTIL ALL CHROME IS REMOVED. NOTE: DO NOT APPROACH THE FACE LESS THAN 0.050 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NOS DIÂMETRO (0.2490¨), AMS 2406 ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER (0.2490), AMS 2406 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR OS DIÂMETROS, DEIXANDO= 0.2490¨- 0.0002¨ REMOVER CANTO VIVO. RECTIFY DIAMETER ̈AR , LEAVING= 0.2490- 0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 22/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 22/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)