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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	M250-10296
	YCC10758
	055263
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B / CAE-848550
	GEARBOX COVER
	REPARO / REPAIR	01

	-
	-
	TSO:              - 
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Treat Corrosion and Restore Coating per OHM CSP22001.

	01
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar remoção de todo o coating remanescente conforme IAS-IP-0006 item 3.36.

Remove all remaining coating in accordance with IAS-IP-0006, item 3.36.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34.

Perform Cleaning iaw IAS-IP-0006 item 3.34.

	03
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Remover corrosão nas superfícies externas, (se necessário)

Remove corrosion on external surfaces, (if necessary)

	04
	CHEMICAL CLEANING	CONVERSAO QUIMICA / CHEMICAL CONVERSION	Aplique a solução de dicromato no metal base exposto.

Apply the dichromate solution to the bare metal.

	05
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Aplicar epoxy preenchendo os defeitos causados pela corrosão deixando o perfil o mais próximo do original possível

Apply epoxy filling defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible.

	06
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Repassar todas as roscas de prisioneiros e parafusos da gearbox.

Clean all the threads on the set screws and bolts in the gearbox.

	07
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	MASCARAMENTO:

Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento e locais onde não será aplicado coating. (TASK 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)

MASKING:

Insolate studs, HELICOILS, seating faces and places where no coating will be applied. (TASK 70-32-11-300-801 - application of corrosion resistant paint).

	08
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 (TASK 72-00-00-380-001 – application of corrosion resistant paint).

Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 (TASK 72-00-00-380-001 – application of corrosion resistant paint).

	09
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	Remova isolações e certifique-se que o coating está aplicado
corretamente na peça e de que o local onde foi aplicado o coating
esteja uniforme e com um bom acabamento.

Remove mask from the part and do check of the coating for full
coverage. Make sure the finished coating has a smooth surface.

	10
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts.

Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts.

	11
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final

Final inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes
	21/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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