| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10463 |  |  | N/C |  |  |  |  | 055264 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C47B / CAE-848550 |  |  |  | SHIELD 1ª STG |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Soldar áreas desgastadas das saddles preenchendo com solda AMS 5839 para recuperar as dimensões conforme Fig.3 em anexo. Weld build-up worn area with weld filler material AMS 5839 to get final dimensions as show in Fig. 3 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar faces soldadas das Saddles para uma distância mínima de 0.365” conforme Fig. 3 em anexo. Machine the welded faces of the saddles to a minimum distance of 0.365”, as shown in the attached Fig. 3. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item item 3.23. Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.23. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT LOCAL conforme (Perform NDT conform) OHM CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar jateamento abrasivo com esferas de vidro conforme IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03. Perform abrasive blasting with glass beads in accordance with IAS-IP-0006, Item 3.26, Rev. 03. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final Inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | EDE CALDEIRA |  |  |  | 20/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)