| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23064570 |  |  | N/C |  |  |  |  | 055264 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C47B / CAE-848550 |  |  |  | LINER |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Preparar as áreas a serem soldadas conforme IAS-IP-0003 item 5.1. Prepare the areas to be welded in accordance with IAS-IP-0003 item 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Soldar PR II usando arame de solda AMS 5798. Solde usando mínimo de calor possível. Use argon backup conforme necessário. Nota: se a quantidade de solda for muito extensa é requerido a utilização de algum dispositivo para minimizar as distorções. Welding IAS-IP-0003 welding PR II using AMS 5798 welding wire. Weld using as little heat as possible. Use argon backup as needed. Note: if the amount of solder is very extensive, it is necessary to use some device to minimize distortions. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Suavizar o contorno da solda e remover rebarbas das áreas adjacentes – IAS-IP-0003. Smoothing the weld contour and removing burrs from adjacent areas – IAS-IP-0003. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspecionar a soldagem visualmente conforme PRPL 1-4, item 2 (IAS-IP-0003). Inspect the weld visually in accordance with PRPL 1-4, item 2 (IAS-IP-0003). |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Realizar alívio de tensão em forno com atmosfera neutra. Elevar temperatura lentamente até 538 + ou - 14°c e manter por 1 hora. Reduzir a temperatura para 316°c e espere estabilizar. Resfriar dentro do Forno com a porta ligeiramente aberta. Perform stress relief in a neutral atmosphere oven. Raise temperature slowly to 538 + or - 14°c and maintain for 1 hour. Reduce the temperature to 316°c and wait for it to stabilize. Cool inside the oven with the door slightly open. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar inspeção por líquido penetrante conforme PRPL 1-8, do tipo 1, método A com nível de sensibilidade 3. Foram encontradas indicações? ( ) SIM - ver IAS-IP-0007 em anexo. ( ) NÃO - caso aprovado efetuar a limpeza pós NDT. Do the fluorescent penetrant inspection in accordance with PRPL 1-8, type I, method A, sensitivity level 3 WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0007 (caso tenha) e preencher o mesmo com devidas observações. Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. ( ) Aprovado. ( ) Rejeitado. Records the results in form rg-0007 (if cracks are found) describing all damaged details. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT. Cleaning after NDT inspection. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final do serviço realizado. Final inspection of the service performed. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | EDE CALDEIRA |  |  |  | 19/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)