| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032327 |  |  | N/C |  |  |  |  | 055264 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C47B / CAE-848550 |  |  |  | SEAL STATIONARY #5 |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Restore dimensions per OHM CSP22001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro interno para remover toda a metalização existente. Usinar para a medida máxima de 2.112 pol. Consultar figura 72-50-00-990-849 em anexo. Perform machining of the internal diameter to remove all existing metallization. Machine to maximum size of 2.112 in. See Figure 72-50-00-990-849 attached. Diâmetro pós usinagem: ___________ NCC: ___________ Validade: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro externo de interferência conforme indicado na figura 72-50-00-990-849, a fim de remover todo o dano existente, não ultrapassar 2.4305”. Machine the interference fit outer diameter as shown in Figure 72-50-00-990-849 to remove all existing damage; do not exceed 2.4305”. Diâmetro pós usinagem: ___________ NCC: ___________ Validade: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.35. Perform component cleaning in accordance with IAS-IP-0006 item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item conforme IAS-IP-0006 item 3.23 para remover toda oleosidade e impurezas da peça. Clean the item according to IAS-IP-0006 item 3.23 to remove all oiliness and impurities from the piece. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | Aplicar cromio na área indicada conforme AMS 2405 referência figura 72-50-00-990-849 em anexo, a fim de obter uma espessura para usinagem final de 2.4380” Apply chromium to the indicated area in accordance with AMS 2405, reference Figure 72-50-00-990-849 (attached), in order to achieve a thickness of 2.4380” for final machining. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem final da área de assentamento da interferência conforme figura 72-50-00-990-849 em anexo. Dimensão usinada deve ficar com 2.438” +0.000” -0.0005”. Perform final machining of the interference fit area in accordance with the attached Figure 72-50-00-990-849. The machined dimension must be 2.438” +0.000” -0.0005”. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar conforme abaixo: METCO 450-NS (bond coat) com uma espessura entre 0,003” à 0,007” (0.08 à 1.18 mm). METCO 310 (top coat) no diâmetro usinado com uma camada suficiente para uma usinagem final de 2.061”. NOTA: manter largura 0.615” á 0.625”, manter os orifícios (3 rasgos retangulares) no diâmetro metalizado desobstruídos (protegidos) da metalização conforme desenho anexo. Metallize as below: METCO 450-NS (bond coat) with a thickness between 0.003” to 0.007” (0.08 to 1.18 mm). METCO 310 in the sealing diameter with a layer sufficient for a final machining of 2,061”. NOTE: maintain a width of 0.615” to 0.625”, keep the holes (4 rectangular slots) in the metallized diameter unobstructed (protected) from the metallization according to the figure attached. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem final do componente com diâmetro interno de 2.0615 +0.0005 -0.0000 pol., realizar chanfros de 0.02 pol conforme desenho. Remover as rebarbas e resíduos de metalização. Utilizar figura 72-50-00-990-847 como referência. Perform final machining of the component with an inner diameter of 2.0615 +0.0005 -0.0000 in., perform bevels of 0.02 in. as per drawing. Remove burrs and metallization residues. Use figure 72-50-00-990-847 as a reference. Diâmetro usinado: ___________ NCC: ___________ Validade: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar inspeção do item e conferência dos diâmetros usinados conforme OHM CSP22001. Perform item inspection and machined diameters check according to OHM CSP22001. Diâmetro interno: ___________ NCC: ___________ Validade: ___________ Diâmetro externo: ___________ NCC: ___________ Validade: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 72-50-00-990-849 attached |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 20/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)