| PN (PN): |  |  |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISCELANEOS |  |  |  | N/A |  |  | 054725 |  |  | 1497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  |  | QUANT: |
| PW127G / PCE-AX0086 |  |  | COUPLING NUT |  |  |  |  | REPARO / REPAIR |  |  | 02 EA |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  |  |  |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| SERVICE REQUESTED: SILVER FLASH PLATING IAW SUBTASK 72-09-20-330-004-001 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLATING | SILVER PLATING |  |  | Remover e aplicar prata conforme SPOP 24. NOTA: PRÉ AQUECIMENTO NÃO É NECESSÁRIO. Apply silver plating on all suraces of the part per SPOP 24. NOTE: PRE BAKING IS NOT REQUIRED. Início do plating/ Plating start: __________. Fim do plating/ Plating end: ___________. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLATING | HEAT TREATMENT |  |  | Aquecer a 190 +/- 14°C (375 +/- 25°F) por 3 horas. NOTA: TRATAMENTO TÉRMICO DEVE INICIAR NAS PRIMEIRAS 4 HORAS APÓS ÚLTIMA ETAPA DO PLATING E NÃO PASSAR DE 24 HORAS APÓS PRIMEIRA ETAPA DO PLATING. Bake at 190 +/- 14°C (375 +/- 25°F) for 3 hours. NOTE: HEAT TREATMENT MUST START IN FIRST 4 HOURS AFTER LAST STEP OF PLATING AND NOT LATER THAN 24 HOURS AFTER FIRST STEP OF PLATING. RECORD PLATING AND BAKING START AND END TIME. Temperatura/ Temperature: ____________. Início tratamento/ Start Treatment: ____________. Fim tratamento/ End Treatment: _____________. NCC: __________. Data de validade/ Expiration Date: ____________. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PW100 | FINAL APPROVAL |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  | DATA (Date): |  |  |
| P/N’s: 3052944-01 – TAG 4538 3058705-01 – TAG 4539 NÃO TROCAR AS TAGS |  |  |  |  |  | ANA SOUZA |  |  | 24/08/2026 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)