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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	MISCELANEOS
	N/A
	054725
	1497

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL 
(Main Article):
	ARTIGO/PARTE 
(Article/Part):
	Serviço PrincipaL 
(Main Service)
	QUANT:

	PW127G / PCE-AX0086
	COUPLING NUT
	REPARO / REPAIR	02 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	SERVICE REQUESTED:
SILVER FLASH PLATING IAW SUBTASK 72-09-20-330-004-001 C

	1. 
	PLATING
	SILVER PLATING
	Remover e aplicar prata conforme SPOP 24.
NOTA: PRÉ AQUECIMENTO NÃO É NECESSÁRIO.

Apply silver plating on all suraces of the part per SPOP 24.
NOTE: PRE BAKING IS NOT REQUIRED.

Início do plating/ Plating start: __________.

Fim do plating/ Plating end: ___________.
	

	2. 
	PLATING
	HEAT TREATMENT
	Aquecer a 190 +/- 14°C (375 +/- 25°F) por 3 horas.
NOTA: TRATAMENTO TÉRMICO DEVE INICIAR NAS PRIMEIRAS 4 HORAS APÓS ÚLTIMA ETAPA DO PLATING E NÃO PASSAR DE 24 HORAS APÓS PRIMEIRA ETAPA DO PLATING.

Bake at 190 +/- 14°C (375 +/- 25°F) for 3 hours.
NOTE: HEAT TREATMENT MUST START IN FIRST 4 HOURS AFTER LAST STEP OF PLATING AND NOT LATER THAN 24 HOURS AFTER FIRST STEP OF PLATING. RECORD PLATING AND BAKING START AND END TIME.

Temperatura/ Temperature: ____________.

Início tratamento/ Start Treatment: ____________.

Fim tratamento/ End Treatment: _____________.

NCC: __________.

Data de validade/ Expiration Date: ____________.
	

	3. 
	PW100
	FINAL APPROVAL
	Inspeção final.

Final inspection.

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	P/N’s:
3052944-01 – TAG 4538
3058705-01 – TAG 4539
NÃO TROCAR AS TAGS
	ANA SOUZA
	24/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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