| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000329 |  | MK52490 |  |  |  | 054512 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200070/RRT-11069 |  |  | Power Turbine Support |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Repair crack and repair abradable seals diameter per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usinar diâmetro dos selos 19-24 até remover toda metalização existente. Machine 19-24 abradable seals diameter to remove remain coating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT no local usinado conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) HMM CSP22005 . Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Metalizar diâmetro dos selos 19-21 E 22-24 com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme PRPL 1-3. Com espessura suficiente para usinagem final que será de 1.201 inch + 0.0005 – 0.000 inch. Thermal spray seals 19-24 diameter with Bond Coat Metco 450NS and Top Coat Metco 308NS per PRPL 1-3. Coating must have enough material to final machine of 1.201 inch + 0.0005 – 0.000 inch. |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalização |
| 7 | Realizar usinagem dos diâmetros dos selos 19-21 E 22-24 para 1.201 inch + 0.0005 – 0.000 inch. Conforme Fig. 316 em anexo. Machine coated diameter to 1.201 inch + 0.0005 – 0.000 inch as show in Figure 316 attached. Seal 19-21: _____________ Seal 22-24: _____________ NCC: ______________ Va Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 8 | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excess of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 9 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 10 | Realizar inspeção final e medir diâmetro dos selos metalizados. Perform final inspection and measure seals 19-24. Seal 19-21: _____________ Seal 22-24: _____________ NCC: ______________ Va Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 316 attached |  |  |  | NATALINO JUNIOR |  |  |  |  | 25/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)