| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23071313 |  |  | GK546764 |  |  |  |  | 053987 |  |  | 02127 – CSP22001 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-848545 |  |  |  | POWER TURBINE INNER SHAFT |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza desengraxante do item, conforme IAS-IP-0006 item 3.23 para remover todas as impurezas e resquícios de óleo. Perform degreasing cleaning of the item, according to IAS-IP-0006 item 3.23 to remove all impurities and oil remnants. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING |  |  | Realizar aplicação de Electroless níquel plating conforme AMS 2405 com uma espessura de 0.0005-0.0007 pol. Realizar tratamento térmico por 3 horas a uma temperatura de 350°F ± 15°F (177°C ± 8°C). Perform application of Electroless nickel plating as per AMS 2405 with a thickness of 0.0005-0.0007 in. Perform heat treatment for 3 hours at a temperature of 350°F ± 15°F (177°C ± 8°C). |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do serviço realizado. Perform inspection of the service performed. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar aplicação de Alseal 518/519 nas áreas indicadas no desenho técnico. Aplicar camada de base com 0.002-0.004 pol. de espessura. Antes da camada de topo realizar lixamento com palha de aço grau 00 ou jateamento leve com óxido de alumínio. A espessura da camada de topo deve ser de no mínimo 0.0001 pol. Perform application of Alseal 518/519 in the areas indicated in the technical drawing. Apply base coat with 0.002-0.004 in. thickness. Before the top layer, perform sanding with grade 00 steel wool or light blasting with aluminum oxide. The thickness of the top coat should be a minimum of 0.0001 in. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção final dos serviços realizados. Perform final inspection of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 27/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)