| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10034 |  |  | N/A |  |  |  |  | 053987 |  |  | 02127 – CSP22001 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-848545 |  |  |  | VERTICAL FIREWALL ASSY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar correção mecânica dos perfis demarcados conforme a geometria original da peça. Perform mechanical correction of the marked profiles in accordance with the original geometry of the part. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual CSP22001 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP0006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Realizar soldagem da área danificada para restauração do perfil original da peça. Utilizar arame de solda AMS 5784. Weld the damaged area to restore the part's original profile. Use AMS 5784 welding wire. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar acabamento da soldagem realizada conforme perfil original da peça. Finish the weld to match the original profile of the part. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.23. Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23.Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 14W3 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 e preencher o mesmo com as devidas informações. Perform post NDT inspection of the component. Refer to the results recorded in RG-0332 and fill it in with the appropriate information. ( ) Aprovado ( ) Approved ( ) Reprovado ( ) Disapproved |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP0006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.25 com pressão inferior a 30PSI. ATENÇÃO: REALIZAR JATEAMENTO CAUTELOSAMENTE EVITANDO PERMANECER MUITOS SEGUNDOS NA MESMA ÁREA PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA PEÇA. Perform component blasting according to IAS-IP-0006 item 3.25 with pressure less than 30PSI. ATTENTION: PERFORM SANDBLASTING CAUTIOUSLY AVOIDING STAYING TOO MANY SECONDS IN THE SAME AREA TO AVOID DEFORMATION OF THE PIECE. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza para remover resíduos de jateamento conforme IAS-IP0006 item 3.30. Perform cleaning to remove blast residues according to IAS-IP0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação final dos serviços realizados. Perform final approval of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 27/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)